## Slide 1: ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ДЕФЕКТНОСТІ ПРИ СТАРІННІ ІЗОЛЯЦІЇ ЕМАЛЬОВАНИХ НАМОТУВАЛЬНИХ ПРОВОДІВ
д.т.н., професор Євтух Петро Сильвестрович
к.т.н., доцент Решетник Віктор Якович
Вакуленко Олександр Олексійович
Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя

## Slide 2: Мета і задачі дослідження
Мета дослідження : визначити математичну модель для опису реального стану
дефектності ізоляції намотувальних емальованих проводів
для застосування при прогнозуванні її старіння
Задачі дослідження : - побудувати математичну модель розрядного процесу згідно
стандартної методики та оцінити вплив факторів на похибку
визначення напруги пробою ізоляції за цією методикою;
- побудувати математичну модель залежності відстані між дефектами
ізоляції емальпроводу на напругу пробою та її вплив на «критерій
кінцевої точки» при оцінюванні температурного індексу ізоляції ;
- обґрунтувати основні параметри нової методики виявлення
реального стану ізоляції емальованих проводів;
- вибрати оптимальний математичний апарат для опису стану
дефектності ізоляції;
- провести дослідження дефектності ізоляції емальованого
проводу у вихідному стані та після дії технологічних
чинників при виготовленні виткових елементів електричних
апаратів

## Slide 3: Методики стандартних випробувань напругою ізоляції емальованих проводів

## Slide 4: Оцінювання стандартної методики випробувань (емальовані проводи діаметрів (0,30; ... ; 0,71) мм; зразки типу «скрутка»)

## Slide 5: Залежності пробивної напруги ізоляції від довжини розрядного проміжку (емальовані проводи діаметрів (0,56; ... ; 1,80) мм; зразки типу «скрутка»)

## Slide 6: Статистична поліноміальна модель напруги пробою розрядного проміжку (емальовані проводи діаметрів (0,56; ... ; 1,80) мм; зразки типу «скрутка»)
Метод моделювання - планування факторного експерименту типу 23.
Функція відгуку Y - функція залежності напруги пробою розрядного проміжку
Uпр,, кВ, від факторів:
Х1 - відстані Lд вздовж кривої найменшої довжини між місцями
пробою штучних дефектів ізоляції, мм;
Х2 - відстані Lіз вздовж кривої найменшої довжини між місцями
ізоляції згідно стандартної методики, мм;
Х3 - номінальний діаметр d емальпроводу, мм.
Лінійна модель виду: у = 9,1 + 0,24·х1 + 2,74·х2 + 0,81·х3.
Статистична значимість коефіцієнтів моделі:
Адекватність моделі:
Вплив максимального фактору Х2 на функцію відгуку Y:
Вплив супутнього фактору Х1 на функцію відгуку Y:
Висновок: причиною статистичного розкиду напруг пробою розрядного проміжку
є поздовжня неоднорідність електричної міцності ізоляції – наявність
дефектів чи послаблень ізоляції

## Slide 7: Модель залежності напруги пробою від довжини розрядного проміжку (емальпровід ПЕТ 155–0,56; зразки типу «скрутка» з нанесеними штучно дефектами)
Метод моделювання - апроксимація квадратичною функцією виду
φ(х) = а0·х2 + а1·х + а2
Підбір параметрів функції - способом найменших квадратів.
Вираз для напруги пробою моделі : Uпр = - 0,034·Lд2 + 0,89·Lд + 0,239.
Lд, мм | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 11,0
Uпр*, кВ | 1,2 | 2,2 | 3,4 | 4,4 | 5,0 | 6,0
Uпр, кВ | 1,58 | 1,88 | 3,26 | 4,36 | 5,18 | 5,92
(Uпр - Uпр*) / Uпр*, % | +26 | -26 | -4,2 | -0,9 | +3,6 | -1,3

## Slide 8: Виявлення аномальних значень напруг пробою розрядного проміжку (емальовані проводи діаметрів (0,56; ... ; 1,80) мм; зразки типу «скрутка»)
Приклад - емальований провід марки ПЭЭИДХ2–200–1,18 ТУ У 31.3–214534.035:2005:
– у вихідному стані;
– виткові елементи у вигляді прямокутних виробів з розбірним комбінованим каркасом.
Напруга пробою ізоляції у вихідному стані (не менше 5000), В: 9200, 9800, 10000, 10600, 11200.
Напруга пробою ізоляції після намотування, кВ: 8,4; 10,2; 10,4; 10,6; 10,6; 10,8; 11,2; 11,2; 11,4; 11,6.
Параметри нормального закону розподілу: Ūn1 = 10,64 кВ, Sn1 = 0,91 кВ.
Критерій Ґраббса згідно методики ГОСТ Р ИСО 5725–2–2002:
– двостороння ймовірність γ = 0,95; коефіцієнт G1 = 2,29 при n1 = 10 шт. зразків;
– коефіцієнти розкиду крайніх значень вибірки (8,4 кВ та 11,6 кВ) рівні:
Значення U1 = 8,4 кВ є аномальним.
Напруга пробою ізоляції після намотування повторної подвійної вибірки, кВ: 6,2; 8,4; 9,2; 9,4; 9,4; 9,8;
10,0; 10,0; 10,2; 10,4; 10,6; 10,8; 10,8; 11,0; 11,2; 11,2; 11,4; 11,6; 11,6; 12,0.
Параметри нормального закону розподілу: Ūn2 = 10,26 кВ, Sn2 = 1,44 кВ.
Критерій Ґраббса:
– коефіцієнт G2 = 2,709 при n2 = 20 шт. зразків;
– коефіцієнти розкиду крайніх значень вибірки (6,2 кВ та 12,0 кВ) рівні:
Значення U2 = 6,2 кВ є аномальним.
Висновок: необхідне додаткове дослідження через обмеженість об’ємів вибірок.

## Slide 9: Виявлення аномальних значень напруг пробою розрядного проміжку (продовження; додаткове дослідження)
Критерій Ст’юдента (t - критерій) - перевірка зміщення середніх арифметичних
значень.
Оскільки:
вибіркові середні Ūn1 та Ūn2 різняться неістотно;
обидві вибірки отримані з однієї генеральної сукупності випадкової величини напруги пробою.
Критерій Крамера–Велча (Т–критерій) - перевірка однорідності середніх
арифметичних значень в умовах обмеженості вибірок:
Оскільки:
обидві вибірки однорідні.
Критерій Фішера (F - критерій) - допустимість розкиду середньоквадратичних
відхилень з врахуванням аномальних значень напруг пробою:
Оскільки: 0,396 ≤ F = 2,504 ≤ 2,908
заміри напруг пробою рівноточні і позбавлені систематичної похибки.
Ранговий непараметричний критерій Вілкоксона (Т - критерій) - підтвердження
закономірності відхилення від нормального закону:
Оскільки:
наявна однорідність обох вибірок, відмінних від нормального закону.

## Slide 10: Оцінювання поздовжньої неоднорідності емальпроводу методом «суцільного контакту» (Методика - згідно Патенту №54560 «Спосіб оцінки ступеня дефектності ізоляції емальпроводів»)
Досліджуваний зразок: відрізок емальпроводу довільної форми довжиною (1,0±0,1) м.
Середовище: струмопровідна рідина з вбудованим електродом для проходження струму.
Критерій закінчення випробовування: збільшення струму витоку до величини (5,0±0,5) мА.
Метод дослідження: обробка масиву даних за допомогою апарату математичної статистики.
Математичний апарат: закон розподілу випадкових величин Грама–Шарльє (для врахування несиметрії і ексцесу розподілу) із застосуванням критерію узгодженості Колмогорова для інтегральної функції розподілу F(U).
Нормовані величини: порогова Епор(0,1), найбільш ймовірна Емакс(0,5) та номінальна Еном(0,75) електрична міцність ізоляції емальпроводу при функції розподілу F*(x) = 0,1, F*(x) = 0,5 та F*(x) = 0,75, відповідно, кВ·мм-1.
Критерії ступенів дефектності ізоляції:
– емальпровід бездефектний (теоретично): Епор(0,1) > 200 кВ·мм-1, Еном(0,75) > 250 кВ·мм-1;
- емальпровід з низьким ступенем дефектності: Епор(0,1) > 20 кВ·мм-1, Еном(0,75) ≥ 200 кВ·мм-1;
- емальпровід з середнім ступенем дефектності: Епор(0,1) > 20 кВ·мм-1, Еном(0,75) ≥ 150 кВ·мм-1;
- емальпровід з високим ступенем дефектності: Епор(0,1) > 20 кВ·мм-1, Еном(0,75) ≥ 100 кВ·мм-1;
- емальпровід з підвищеним ступенем дефектності: Епор(0,1) < 20 кВ·мм-1, Еном(0,75) < 100 кВ·мм-

## Slide 11: Інструментальне виконання методу випробування створенням «суцільного контакту» (Методика - згідно Патенту на винахід №54560 «Спосіб оцінки ступеня дефектності ізоляції емальпроводів»)

## Slide 12: Відбір «викидів» розподілів випадкових величин, отриманих при випробуваннях ізоляції емальпроводів методом «суцільного контакту»

## Slide 13: Відбір «викидів» розподілів випадкових величин (продовження)
Метод «максимальної правдоподібності» - для ефективного оцінювання параметрів розподілів.
Основа методу - групування масиву даних у вибірці інтервалами рівної ймовірності.
Ефективність методу - оцінка параметрів статистичного розподілу є найбільш стійкою до відхилень від встановлюваної закономірності.
Функція правдоподібності - для пошуку максимально правдоподібних оцінок параметрів розподілів випадкових величин:
Групування досліджуваної вибірки - способом розбиття на інтервали рівної ймовірності.
Границі інтервалів в кількості r розподілу масиву даних- з розв’язків рівняння:

## Slide 14: Ефективність методу «суцільного контакту»
Емальований провід марки ПЭЭИДХ2–200–1,18 ТУ У 31.3–00214534.035:2005.
Варіаційний ряд напруг пробою ізоляції з N0 = 25 шт. зразків:
– (0,64 ... 1,06) кВ – 16% зразків з наявними ділянками послабленої ізоляції;
– (6,4 ... 9,2) кВ – 68% зразків з якісною ізоляцією;
– (1,62 … 5,8) кВ - «викиди» від цих двох ділянок.
Відкориговані процедурою «максимальної правдоподібності» характеристики законів розподілів:
М(U1) = 8,08 кВ; (U1) = 0,96 кВ; Sk1 = -1,074; ε1 = +4,705;
М(U2) = 1,028 кВ; (U2) = 0,31 кВ; Sk2 = +0,852; ε2 = -0,531.
Відносні частоти ws1 та ws2 з використанням статистичного ряду Грама–Шарльє:
На графіку - F1* та F2* - за результатами експерименту;
Fs1 та Fs2 - згідно результатів моделювання

## Slide 15: Висновки
Встановлено, що удосконалення методики випробувань ізоляції емальпроводів з метою виявлення її послаблених чи дефектованих місць повинно відбуватись у напрямі безпосереднього дослідження дефекту. Одним з таких напрямів є застосування методу «суцільного контакту» з одночасним математичним описом щільності розподілу дефектів ізоляції вздовж одиниці довжини емальованого обмотувального проводу.
В результаті усунення з розрядного проміжку неконтрольованої повітряної складової методикою випробувань створюється можливість побудови математичної моделі щільності розподілу напруг пробою ізоляції у її найбільш дефектованих місцях, досить узгодженої з статистичною моделлю, отриманою у ході випробувань ізоляції емальпроводу як у вихідному стані, так і після дії технологічних чинників виготовлення виткових елементів.
Застосування удосконаленої методики суттєво підвищує ефективність діагностування та достовірність результатів випробувань ізоляції емальпроводів, в результаті чого стає можливим налаштування технологічних ланок на бездефектне виготовлення виткових елементів електричних машин і апаратів.

## Slide 16: Дякую за увагу!